CE sertifikaadi eestikeelne tõlge

KATEPAL				CE					ISO 9001

KATEPAL OY,PL 33,FI-37501 Lempäälä,Finland,Tel:+358 3375 9111,Faks:+358 3375 0974

Super- KL,Katrilli,Jazzy,Rocky ja Foxy kummibituumen-katuseplaadid ja räästa-/harjaplaadid

EN 544	Mineraalse ja/või sünteetilise tugikangaga varustatud bituumenkatuseplaadid.

Tootestandard ja testimeetodid_______________________________________

TOODE

TÜÜBI EN 544 järgi		4 E 2

Tootetüüp				SBS-kummibituumenkatuseplaat

Kinnitus				Mehhaaniline naelutus

Pinnamass				SBS-modifitseeritud kummibituumen

Tugikangas				Klaaskiudkangas

Ülapind				Pae- või mineraalpuiste

Alapind				Liiv ja iseliimuv SBS-modifitseeritud kummibituumen

Meetod

Materjali kaal			4300 ± 300 g/m2			EN 544

Materjali paksus			3,2 mm ( ± 10 % )			EN 544

Laius					1000 mm ( ± 3 mm )			EN 544

Kõrgus				317 mm ( ± 3 mm )			EN 544

Nähtavad vead			Ei ole vigu				EN 544

TULE-OMADUSED		Tuleklass		Rühm		Meetod

Väline süttimine*			B ROOF(t1)		EN 13501-5	ENV 1187 (t1)

Väline süttimine*			B ROOF(t2)		EN 13501-5	ENV 1187 (t2)

Tulereaktsioon			F			EN 13501-5	EN ISO 11925-2

OMADUSED			EN 544 nõue		Ühik		Tulemus	Meetod

Tõmbetugevus, +23ºC								EN 12311-1

pikisuunas		≥ 600			N/50 mm	    OK

põikisuunas		≥ 400			N/50 mm	    OK

Naela läbitõmme		≥ 100			N		    OK		EN 12310-1

Bituumeni määr		≥1300			g/m2		    OK		EN 544

Temperatuuri kestvus	≤ 2 mm, 90ºC		mm		    OK		EN 1110

Mullitamine			ei defekte		-		    OK		EN 544

UV kiirgusele vastupanu

( 60 tsüklit )			ei defekte		-		    OK		EN 1297-1

Puiste eemaldumine		≤ 2,5			g		    OK		EN 544

Vee imendumine		≤ 2			%		    OK		EN 544

* Tuleklass B ROOF kehtib puit- ja mittesüttival alusel nii koos aluskattega kui ka ilma selleta.

Valmistaja jätab endale õiguse muudatusteks.

01/2006